| Техническая информация Н 1612/2 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент со вспенивателем R141b.

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH.

Область применения:

Н 1612/2  применяется для бесшовной тепло- и гидроизоляции   жилых и промышленных зданий,  ремонта кровли, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, контейнеров и грузовых судов.  Н 1612/2 , согласно ДИН 4102, часть 1, относится к классу строительных материалов В 2.

Физико-химические показатели

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,18 г/см3 | 1,23 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 380 мПас | 300 мПас | ДИН 53 018 |

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 104

Норма		               Метод испытания

Время старта			    6 (   1 сек		п.6.1.ТУ2224-007-54409607-2003

Время гелеобразования    	  10 (   1 сек

Время подъема			  20 (   2 сек

Кажущаяся плотность	 	   56 (   3 кг/м3

массовая доля воды

в полиольном компоненте:	0,25 ( 0,03 %          п.6.2.ТУ2224-007-54409607-2003

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 - 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 1612/2, ввиду исключительно короткого времени реакции, может перерабатываться только на машинах, специально предназначенных для способа напыления.

При использовании в качестве ненесущего основания рыхлого, осыпающегося бетона или кладки, алюминиевых или оцинкованных металлических листов и т.д . необходима предварительная обработка средством, улучшающим адгезию.

Напыляемое основание должно быть чистым, сухим, не иметь жировых пятен и прилипших частиц.

Обогрев шлангов должен быть установлен таким образом, чтобы в течении длительного времени поддерживались температуры 40 – 50 ºС . Температура поверхности должна быть не менее 10 ºС (оптимально  -  15 ºС).

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем".

Потребительские свойства:

Пеноматериал был изготовлен методом напыления с применением установки высокого давления.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Напряжение при сжатии Деформация при сжат. Прочность на изгиб Прогиб Водопоглощение после 168 ч Теплопроводность при +10°C Коэффициент паропроницаемости Формоустойчивость под нагрузкой Содержание закрытых ячеек Характеристика огнестойкости | 61 0,39 7 0,59 20 1,4 0,020 100 3,4 96 В 2 | кг/м3 Н/мм2 % Н/мм2 мм об. % Вт/мК % % | ДИН EN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ДИН 53 423 ДИН 53 423 ДИН 53 428 ДИН 52 612 ДИН 52 615 ДИН 18 159 ISO 4590 ДИН 4102, часть1 |

Версия: 02 (12/2003)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться.