| Техническая информация Н 2010/5 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы и вспениватель R141b

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH

Область применения:

Н 2010/5 применяется для теплоизоляции холодильников (бытовых холодильников, холодильных ларей и климатических шкафов), объёмная плотность при вспенивании в форме около 36 - 40 кг/м3. Хорошая текучесть обеспечивает беспроблемное заполнение длинных и сложных полостей при коротком времени формования.

Физико-химические показатели

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,12 г/см3 | 1,23 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 840 мПас | 300 мПас | ДИН 53 019 |

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 125

Норма		               Метод испытания

Время старта			15 (  2 сек		     п.6.1.ТУ2224-003-54409607-2003

Время гелеобразования    	75 (  6 сек

Кажущаяся плотность	 	30 (  2 кг/м3

массовая доля воды

в полиольном компоненте:	2,38 ( 0,08 %              п.6.2.ТУ2224-003-54409607-2003

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 – 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 2010/5  может перерабатываться как на машинах высокого, так и низкого давления. Температура форм должна составлять 35-45 °С.

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем".

# Параметры вспенивания при переработке на машине

(типичные значения)

Машина высокого	Машина низкого

давления	давления

Температура компонентов	21 °С	21 °С

Время старта		  7 сек.	13 сек.

Время гелеобразования	43 сек.	67 сек.

Объёмная плотность	25 кг/м3	25,5 кг/м3

Потребительские свойства:

Пеноматериал изготовлен методом заливки с использованием машины высокого давления.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Напряжение при сжатии на 10% Водопоглащение после 24 часов Содержание закрытых ячеек Стабильность размеров -30° С 80° С Теплопроводность | 34,0 0,16 2,1 91 В Ш Д +0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 +0,9 19,3 | кг/м³ H/мм² % об. % % % мВ/м К | ДИН ЕN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 428 ДИН 53 433 ASTM 2856 ДИН 53 431 Прибор-Hesto Эластогран (свежая пена) |

Версия: 02 (08/2003)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться.